## 第10章 热裂数值模拟

### 10.1 模拟基础理论与方法

铝合金热裂的形成涉及凝固过程中温度场、应力场、流场和微观组织演变的复杂耦合，是典型的跨尺度、多物理场问题。热裂发生在固相线附近的高温糊状区（mushy zone），直接观测晶界液膜的破裂过程是困难的：高温、不可见性和裂纹的瞬时性使得实验研究难以直接获取糊状区内的晶界事件。随着计算机技术的发展，数值模拟是研究热裂问题的重要方法，在揭示热裂机理、预测热裂倾向和优化铸造工艺参数等方面得到了广泛应用。本节阐述铝合金热裂数值模拟的基础理论和方法框架，为后续面向具体铝合金体系的模拟分析提供基础。

#### 10.1.1 凝固过程数值模拟原理

热量传递的基本方程

铝合金凝固过程的数值模拟以传热学为理论基础，其任务是求解描述热量传递与相变的控制方程。对于存在固-液相变的铸造凝固过程，热量传递遵循傅里叶导热定律与能量守恒原理。考虑凝固潜热释放的瞬态热传导控制方程可表达为：

ρCp∂T∂t=∇⋅k∇T+ρL∂fs∂t#9-1

式中，k 为热导率，T 为温度，ρ 为密度，Cp 为比热容，fs 为固相分数，L 为凝固潜热。等式左边为热传导项，等式右边第一项为材料显热容项，第二项为凝固潜热的源项。该方程描述的物理过程是：凝固过程中，某微元体的温度变化由热传导和潜热释放两个过程的净效应决定。

二、凝固潜热的处理方法

凝固潜热的数值处理方法直接影响温度场计算的精度和稳定性。常用的潜热处理策略包括以下三种：

- 温度回升法（Temperature Recovery Method）：物理基础简单直观，当单元温度降至液相线以下时，释放的潜热使单元温度回升，直至累积的潜热量等于该温度区间应释放的全部潜热。温度回升法编程实现简单，但精度依赖于温度步长的控制，在共晶凝固等集中潜热释放的情况下可能出现数值跳跃。

- 等效比热容法（Effective Specific Heat Method）：将凝固潜热折算为等效的附加比热容，通过修正材料的表观热容Ceff=Cp+L⋅dfsdT来表征相变过程中的热量变化。等效比热容法的主要难点在于：在凝固区间内，dfs/dT 的值可能剧烈变化甚至不连续，导致等效比热容在局部温度点出现奇异性，引起迭代发散或非物理解。为提高稳定性，通常需要对 dfs/dT 进行光滑化处理或采用温度步长自适应策略。

- 焓法（Enthalpy Method）：以总焓∂ρH∂t=∇⋅k∇T，H=Cp dT+L1-fs作为直接求解变量，控制方程改写为∂H∂t=∇⋅k∇T。焓法避免了等效比热容法中 dfs/dT 项的直接计算，消除了奇异性问题，数值稳定性较好，适用于凝固区间较大的铝合金体系。焓法需要迭代求解温度-焓的非线性关系，现代求解器已能稳定处理此类非线性关系。

在铝合金 DC 铸造的实际模拟中，焓法和等效比热容法均有应用。当合金固溶体凝固区间较宽（如 Al-Cu、Al-Mg 系合金）时，焓法通常是更稳健的选择；对于接近共晶成分的 Al-Si 系铸造合金，等效比热容法可以更好地捕捉共晶凝固阶段的集中潜热释放过程。

三、凝固路径计算与 Scheil 方程

精确的热裂数值模拟不仅需要 fs-T 的函数关系，还需要了解凝固路径，即液相成分和固相分数随温度变化的完整轨迹。在平衡凝固条件下，固相和液相中的溶质在每一时刻完成完全扩散，凝固路径可由相图杠杆定律直接求解。然而，铝合金在实际铸造过程中更接近于非平衡凝固，原因在于固相中溶质扩散系数远小于液相（通常相差 3~4 个数量级），固相内部的成分均匀化需要的时间远长于凝固过程的时间尺度。

Scheil 方程是描述非平衡凝固路径的最常用模型，它假设：液相中溶质完全混合（扩散无限快），固相中溶质完全不扩散，固液界面处保持局部热力学平衡。对于二元合金，Scheil 方程表达为Cs=kC01-fsk-1，其中 k 为平衡分配系数，C_0 为合金名义成分。对于多组元商用铝合金，需采用基于 CALPHAD 的 Scheil 模块进行迭代计算，以处理多个同时发生的析出反应。Scheil 凝固路径预测的末段温度通常低于平衡固相线温度：因为非平衡条件下残余液相在低温下高度富集溶质，可能导致原本在平衡条件下不应出现的低熔点共晶相的生成。这些非平衡共晶液膜恰好构成了热裂的高危通道，因此采用 Scheil 假设而非平衡假设来计算 fs-T 曲线对热裂判据的准确性至关重要。

在实际应用中，ProCAST 等铸造软件的材料模块内置了基于 CALPHAD 的 Scheil 凝固路径计算器，用户输入合金成分后可自动输出 fs-T 曲线、固相分数-温度关系、以及共晶分数等关键数据。对于缺少 CALPHAD 许可的用户，使用 DSC 实验数据直接构造 fs-T 曲线是实用且可靠的替代方案。

四、DC 铸造过程的传热边界条件

凝固过程中，热量通过多种途径从铸件向环境传递。以铝合金生产中广泛使用的 DC 铸造为例，冷却过程分为三个特征阶段：

- 一次冷却（Primary Cooling）：液态金属与通水冷却的结晶器壁之间发生热交换。在此阶段，凝固壳从结晶器壁向熔体内部逐渐生长。随着凝固壳的收缩，壳与结晶器壁之间形成气隙（air gap），产生附加的热阻，使得一次冷却换热系数呈现非线性时变特征。准确描述气隙的形成和演化是建立一次冷却边界条件时的难点。

- 二次冷却（Secondary Cooling）：铸锭从结晶器中拉出后，其表面直接暴露于喷淋冷却水中，进入强制对流换热阶段。研究表明，稳态 DC 铸造条件下约 80% 的热量通过二次冷却排出。二次冷却区的换热机制复杂，表面温度从高于 Leidenfrost 温度的膜态沸腾、经过渡沸腾到低温下的核态沸腾，换热系数跨越数个数量级。这要求采用完整的沸腾曲线（boiling curve）描述换热系数与表面温度的函数关系，其中 Leidenfrost 温度、最大热流密度点和核态沸腾起始点是换热机制转变的特征点。

- (3) 三次冷却（Tertiary Cooling）：铸锭底部与引锭头之间的接触导热。由于涉及两个固体的非理想接触界面，等效换热系数受接触压力、表面粗糙度和界面氧化层的影响，通常通过反算法或经验关联式确定。

建立准确的边界条件需要将实验测量与反算方法相结合。典型的做法是在铸锭内部预埋热电偶，记录实际铸造过程中的冷却曲线，然后以这些温度测量值为目标，通过迭代调整数值模型中各换热区域的换热系数参数，使得模拟温度与实测值在最小二乘意义上最佳吻合。

五、微观组织演变的数值模拟方法

凝固微观组织，包括晶粒尺寸、形貌（等轴球状、等轴枝晶、柱状枝晶）和枝晶间距，对热裂敏感性有重要影响。将微观组织模拟与宏观传热模拟相结合的途径主要有三类：

- 确定性方法（Deterministic Method）：以连续介质假设为基础，求解描述形核密度和枝晶生长速率的平均场方程。经典的方法包括求解溶质扩散方程和晶粒密度 N 的演化方程∂N∂t+∇⋅Nv=Nnucleation。确定性方法的计算效率高，易于与宏观 FEM 传热模型耦合，适合工程尺度的微观组织预测。其局限性在于无法描述晶粒间的竞争生长和晶体学各向异性。

- 概率方法：元胞自动机法（Cellular Automaton, CA）：将计算域离散为正四边形或六边形网格，每个元胞具有温度、浓度和晶体学取向等状态变量。形核和生长规则基于局部过冷度和溶质扩散方程执行。CA 法能够自然描述晶粒的竞争生长和柱状晶-等轴晶转变（CET），在模拟铸态组织的不均匀性方面具有优势。CA 法与有限元法（或有限差分法）的耦合（CA-FE 或 CA-FD）是目前铸造组织模拟的主流方案之一。

- 相场法（Phase Field Method）：通过引入序参量（phase field variable）φ（φ=1 为固相，φ=0 为液相，界面处 φ 连续变化），避免了显式追踪固液界面的困难。相场演化方程与溶质扩散方程耦合求解，可刻画枝晶尖端的分裂、侧枝生长和臂间溶质富集。相场法对枝晶形貌的模拟分辨率最高，但计算成本也最高。对于铝合金而言，多组元合金的相场模拟还需要耦合 CALPHAD 热力学数据，计算量倍增。目前，相场法主要用于介观尺度的代表性体积单元（RVE）分析，为介观粒度模型提供初始微观组织输入。

#### 10.1.2 应力应变数值模拟方法

一、热应力的产生机制

铝合金凝固过程中热应力的产生源于两个基本物理过程的协同作用：一是温度梯度引起的非均匀热收缩，铸件不同部位冷却速率不同，低温区对高温区的收缩形成约束；二是固液相变引起的体积收缩，液态密度约为固态密度的 93%~97%，相变伴随约 3%~7% 的体积缩减。当凝固进入糊状区的高固相分数阶段（通常固相分数大于 0.9），枝晶网络已形成连续的固体骨架，具备了传递拉伸载荷的能力，而分布于枝晶间通道中的残余液相补缩能力却已急剧衰减。此时，固体骨架的热收缩和凝固收缩受到已凝固区域和铸型约束的限制，在糊状区产生拉伸应力。宏观拉伸应力通过固体骨架传递至晶粒接触点，在晶界液膜处产生应力集中，当集中应力超过该温度下半固态材料的临界承载能力时，裂纹即在晶粒之间的液膜或薄弱固相桥接处萌生，并沿晶界扩展，形成热裂。

二、半固态材料本构模型

凝固过程的力学分析需要建立能够反映材料半固态力学行为的本构模型。半固态材料的力学响应与完全固态金属不同：其总变形由固相骨架的弹塑性/粘塑性变形、晶界滑移（grain boundary sliding）和液相流动三部分构成。随着固相分数的变化，这三种机制的主导地位发生转移。常用的半固态本构模型包括：

- 弹塑性模型：将糊状区材料视为温度依赖的弹塑性连续介质，采用与温度相关的屈服强度 σy(T) 和加工硬化参数表征其力学行为。该模型的优点是形式简单、参数标定相对容易、便于在通用有限元程序中实现。弹性阶段应力-应变关系遵循胡克定律，塑性阶段采用 von Mises 屈服准则和关联流动法则。弹塑性模型未考虑液相流动和晶界滑移对宏观变形的贡献：在高固相分数阶段（fs > 0.95），这一简化带来的误差相对有限；但在 fs ≈ 0.90~0.95 的"临界糊状区"，液相流动仍是重要的变形调节机制，弹塑性近似将引入较大的误差。

- 粘塑性模型：通过描述应变速率与应力的非线性关系来表征半固态材料的率相关变形行为。Norton-Hoff 定律表达为σ=KT⋅εmT，其中 K 为温度依赖的强度系数，m 为应变速率敏感指数。当材料接近固相线温度时，m 值增大，材料的粘性特征增强。Divya 等人在 AZ31 镁合金 DC 铸造模拟中采用了双阶段本构方法：固相线温度以上的糊状区使用 Norton-Hoff 定律，固相线以下的固态区使用基于高温拉伸试验标定的 Garafalo 模型参数。粘塑性模型参数的温度依赖性通常通过高温拉伸试验数据拟合获取，但糊状区内的试验数据获取困难，是制约模型精度的主要因素。

- 多物理场耦合模型（Meso-scale Multi-physics Approach）：将固体力学、计算流体动力学和微观组织演化在同一离散框架内统一建模。该类方法以 Voronoi 镶嵌生成的随机多面体表示固相晶粒，以晶粒间的不规则通道表示液相网络，如图 9-1 所示。固相晶粒的变形通过有限元法求解，液相在网络中的流动采用 Poiseuille 流假设（层流、不可压缩牛顿流体）进行有限元或有限体积法求解，二者在每个求解步内迭代耦合直至收敛。多物理场耦合模型的工作包括：Sheykh-jaberi 等人开发的介观多物理场模型，研究了等轴球状晶、等轴枝晶和枝晶-共晶混合三种微观组织类型对半固态本构行为的影响；Sistaninia 等人开发的三维粒度水力-力学模型（3-D granular hydro-mechanical model），假设等轴固相晶粒被液膜包围且随机分布于 RVE 中。

图9-1: 糊状区微观结构示意：

（Voronoi多面体表示的等轴晶粒、晶间液相通道和晶界液膜）

多物理场方法的优势在于能够直接捕捉晶界局部的应变集中和液相压力骤降，从而在晶粒尺度直接判断热裂萌生条件。其代价是计算成本高，一个 RVE 的完整介观分析可能需要数小时的计算时间，这使得将其直接扩展到整个铸件尺度目前尚不现实，因此多尺度耦合方法成为一种自然的解决思路。

三、RVE 的力学边界条件

在介观 RVE 分析中，力学边界条件的合理设置至关重要。以 Sistaninia 模型的典型设置为：RVE 的一个外表面（x = Lx）通过参考节点施加均匀的宏观应变速率（取自宏观 DC 模型的模拟结果），模拟半固态材料受到的远场拉伸作用；三个正交面（x=0, y=0, z=0）施加对称边界条件，代表 RVE 在整个糊状区中的周期性重复；其余表面（y=Ly, z=Lz）保持自由变形。在流体方面，x=0 表面施加 Robin 边界条件（混合边界条件）以模拟液相从糊状区远端向 RVE 的补缩流动，表示为ql=F⋅pl-pm，其中 ql 为微观液相流量，pl 为局部液相压力，pm 为冶金静压力，F 为补缩系数。其余表面设为封闭无流动边界。

四、补缩系数的物理含义

补缩系数 F 是连接多尺度方法宏-介观的关键参数，它将宏观 DC 工艺参数与局部补缩行为联系起来。Khodaei 和 Phillion 给出了 F 的积分表达式：

F=GμlTTlKgsT1-gsT dT#9-2

式中，μl 为液相粘度，G 为热梯度，K 为糊状区渗透率，gs 为固相分数，T 为温度，积分区间从当前温度至液相线温度 T_l。该式的物理含义是：补缩系数表示在给定热梯度和当前糊状区结构（渗透率）条件下，液相从液相线位置流动到 RVE 所在位置的难易程度。高 F 值代表良好的补缩条件，低位热梯度和高渗透率有利于液相流动；低 F 值代表补缩困难，大温度梯度和低渗透率阻碍液相进入深层糊状区。补缩系数将糊状区的可渗透结构特征与宏观热场参数统一起来，是多尺度方法的基础概念之一。

五、力学问题与热问题的耦合求解策略

凝固模拟中力学问题与热问题通常采用交错算法（staggered algorithm）解耦求解：在每个时间步内，首先求解能量方程获得温度场 T(x, t) 和相分数 fs(x, t)，然后以当前温度和相分数为已知条件求解力学平衡方程，更新位移场 u 和应力场 σ。这一解耦策略之所以可行，是因为热过程和力学过程在铝合金铸造条件下具有时间尺度分离：凝固潜热的释放时间尺度由冷却速率控制（通常为 10⁻¹~10¹ K/s），而应力松弛和粘塑性流动的特征时间由材料粘度与弹性模量之比决定（通常在 10⁻²~10⁰ s 量级），力学响应远快于温度变化。因此，在一个典型的有限元时间步（0.1~1 s）内，温度场可视为准稳态，交错求解引入的误差在可接受范围内。

由于塑性变形产生的耗散热（通常小于 10³ J/kg）相比凝固潜热（通常为 10⁵ J/kg 量级）小两个数量级，热-力双向耦合中的力学反作用于热的效应在常规铝合金铸造模拟中常被忽略。但在大型铸锭的 DC 铸造中，如果局部应变速率较高（如超过 10⁻² s⁻¹），持续的高温粘塑性变形累积的耗散热可能使局部糊状区温度升高数度，改变 fs-T 对应关系和脆弱区间的持续时间，此时需要启用全耦合或块迭代耦合策略，在每个迭代步内同时更新温度和位移。

#### 10.1.3 常用模拟软件介绍

当前用于铝合金凝固及热裂模拟的商业软件和开源工具已形成较为成熟的产品体系，根据功能侧重和求解尺度可分类如下：

一、通用有限元软件 ABAQUS

ABAQUS（现为 Dassault Systèmes 旗下产品）因其非线性热-力耦合分析功能和开放的用户子程序接口，成为铝合金 DC 铸造热裂模拟领域使用较广的通用有限元平台之一。其被广泛使用的原因包括：提供丰富的用户子程序接口，包括用于自定义材料本构的 UMAT（User-defined MATerial）、用于自定义换热系数的 FILM、用于状态变量追踪的 FIELD 等。Khalilpoor 等人采用 ABAQUS/CAE 2022 建立了 AA6111 合金矩形铸锭 DC 铸造的有限元模型：以二维轴对称假设简化问题（模型包含铸锭和引锭头两部分的四分之一截面），通过 FIELD 子程序监测引锭头与铸锭之间的气隙形成，通过 FILM 子程序实现基于实验沸腾曲线的一次和二次冷却换热系数的动态施加。该模型再现了"热"条件（低水流量）和"冷"条件（高水流量）下不同的热裂行为，"热"条件下铸锭宽面中心附近出现显著负静水压力区，与实验中观察到的热裂位置吻合；"冷"条件下整个截面静水压力均为正值，铸锭无裂。Khodeai 和 Phillion 的多尺度方法中，宏观 DC 铸造模型的力学求解同样由 ABAQUS 完成，采用轴对称耦合温度-位移单元（CAX4T 类型）对直径 320mm、长度 800mm 的圆锭进行网格划分，单元尺寸约为 4mm×5mm。

ABAQUS 的局限在于其通用性，需要用户自行开发凝固专用模块（如等效比热容/焓法的潜热处理、凝固路径的 fs-T 关系），且前处理和后处理的自动化程度不如铸造专用软件。

二、铸造专用模拟软件 ProCAST

ProCAST（ESI Group）是铸造过程模拟领域使用较广的专用软件之一，集成了有限元热-流动-应力耦合求解器。其与热裂模拟相关的功能包括：内置的铝合金热物性参数数据库，可基于用户输入的合金化学成分，调用 CALPHAD 热力学数据库反算凝固路径（fs-T 曲线）、密度、热导率和粘度随温度的变化，从而减少用户自备材料参数的工作量。多热裂判据集成，包括 Niyama 判据、RDG 判据、SKK 判据及其衍生形式，用户可在同一模拟中对比不同判据的预测结果。专用的铸造工艺参数设置工具，预设了重力铸造、低压铸造、DC 铸造等常用工艺的默认边界条件模板。

ProCAST 的适用场景偏重工业级铸件缺陷预测，在工艺设计阶段快速评估热裂风险区域并指导参数优化。例如，Nabawy 等人在 Al-2wt%Cu 合金的约束棒铸造（CRC）热裂研究中，利用 ProCAST 的材料数据库模块计算了不同 Si 含量下的 fs-T 曲线和凝固路径，并将 Clyne & Davies 判据和 RDG 判据的预测值与 CRC 试验结果进行了对比，发现 ProCAST 输出的 fs-T 关系与 DSC 实测数据吻合良好。这类验证表明，对于材料数据库完备的常见铸造铝合金体系，ProCAST 可以跳过实验测定凝固路径的环节，直接从合金成分出发完成热裂风险的初步筛选。但对于含稀土或多种微量元素的非标准合金，CALPHAD 数据库的预测精度可能不足，此时仍需以 DSC 实验数据修正 fs-T 曲线。

三、介观粒度专用代码

在热裂机理的精细化研究中，一些研究团队开发了专用的介观模型代码。Sistaninia 等人开发的 C++ 介观尺度多物理场模型是其中一例，包含四个独立又耦合的子模块：

凝固模块：使用开源库 Voro++ 生成三维 Voronoi 镶嵌几何，模拟给定固相分数下的固-液空间分布；

- 流体模块：基于 Poiseuille 流假设的专用有限元代码，求解晶粒间液相通道内的压力场和流速场；

- 变形模块：调用 ABAQUS 作为子求解器，进行半固态 RVE 在外载下的力学响应模拟；

- 失效模块：基于液相压力和晶界张开位移的失效准则判定，模拟裂纹在 RVE 内的萌生和沿晶界的扩展路径。

四模块之间通过控制文件（control file）进行参数传递和数据交换，实现多物理场耦合的准同步求解。该代码的模拟结果（如预测的应力-应变曲线、液压力分布和裂纹路径）与同步辐射 X 射线显微断层成像实验的观测结果取得了良好的一致性。

四、科学计算平台的自研求解器

MATLAB、Python（基于 FEniCS、SfePy 等有限元库）等科学计算平台也被研究者用于开发热裂模拟求解器。Divya 等人在 MATLAB 环境中实现了 AZ31 镁合金 DC 铸造的二维轴对称热-力耦合模型求解，采用三角形单元对计算域进行离散和质量集中热容矩阵，以显式时间步进策略求解热方程，以隐式求解策略处理非线性力学方程。自研求解器的优势在于完全的算法透明性和灵活的参数调控能力，适合学术研究中的方法开发；劣势在于缺少成熟的前后处理工具、计算效率通常低于经过优化的商业软件。

五、软件选择的原则

在实际研究和工业应用中，模拟软件的选择取决于目标：若目标是工业级缺陷预测和工艺优化，应优先选择 ProCAST 等铸造专用软件，以其完备的材料数据库和高效的预设判据降低使用门槛；若目标是热裂机理研究和新判据的开发验证，ABAQUS 的开放性结合用户子程序提供了更大的自由度；若目标是研究晶界尺度的裂纹行为，则需采用或开发介观粒度专用代码。多尺度方法的自然发展方向是将不同尺度能力的软件进行组合，以 ABAQUS 或 ProCAST 为宏观热-力求解器，将宏观物理场数据传递至介观粒度代码，再由介观结果向上反馈修正宏观判据参数。

六、模型标定与实验验证的必要性

任何数值模拟结果的可靠性最终取决于模型参数的准确标定和模拟结果的实验验证。在铝合金热裂模拟中，有三类参数对结果影响最大且不确定性最高：

- 界面换热系数，包括一次冷却的结晶器/铸锭换热系数（因气隙形成而变化）和二次冷却的沸腾曲线。这些参数通常通过反向热分析（Inverse Heat Conduction Problem）方法标定，即将热电偶实测冷却曲线作为目标函数，以换热系数为优化变量进行迭代求解。Khalilpoor 等人的研究中，铸锭内预埋了两支热电偶分别位于距宽面和窄面表面 25mm 深度，用于标定对应的换热边界条件。

- 半固态本构参数，指糊状区材料的高温力学行为参数（如 Norton-Hoff 强度系数 K 和应变速率敏感指数 m），在实验上较难获取，因为糊状区在热拉伸过程中易在夹持部位发生提前断裂。目前常用的替代方案包括：使用固相线以上温度的高温拉伸试验数据进行低温外推；利用介观多物理场模型的正向预测结果反推连续介质等效参数；以及利用原位同步辐射拉伸试验结合数字体积关联（Digital Volume Correlation, DVC）技术直接提取糊状区的全场应变，再通过逆有限元法（Finite Element Model Updating, FEMU）反推本构参数。

- 临界空化压力 p_cav，该参数在较大程度上决定了热裂判据（如 RDG）的预测阈值，在不同的熔体洁净度、气体含量和夹杂物浓度条件下可能有数量级的差异。p_cav 的确定通常通过受控凝固试验：在已知糊状区应变速率和补缩条件下诱发热裂，然后将裂纹出现的临界条件代入判据公式反算 p_cav。

只有当以上三类参数均在充分实验数据支撑下完成了标定和不确定性量化后，数值模拟才能从定性的趋势分析工具转变为可用于工业决策的定量预测工具。

上述分节阐述的传热分析、力学分析和软件工具，在实际热裂模拟流程中并非独立运行，而是通过数据传递构成耦合链条。具体而言：温度场求解器输出每个单元的温度-时间历史和固相分数-温度关系，力学求解器读取这些数据，施加半固态本构关系和热收缩载荷，计算应力应变场；应力应变场的结果（尤其是糊状区内的应变速率和静水压力分布）进一步输入热裂判据模块，判据模块据此判断各位置的热裂风险并输出预测图谱。这三层之间以文件或内存形式传递网格节点数据，数据格式的一致性（相同的网格划分和坐标系）是保证链条不中断的技术前提。本章后续各节即按照这一耦合链条的顺序展开。

### 10.2 铝合金热裂数值模拟

由 9.1 节所述的理论基础可知，热裂模拟的困难在于其多尺度特性：宏观铸造工艺参数（浇注温度、铸造速度、冷却水流量）通过决定温度场和整体应力水平影响热裂发生的先决条件；微观的晶粒形貌、晶界液膜分布和枝晶间补缩通道的连通性则决定裂纹的形核位置与扩展路径；而上述多尺度物理过程又通过合金的凝固特征（凝固区间宽度、共晶分数、晶粒细化效果等）被化学成分所调控。构建一个能贯通"工艺—温度—应力—裂纹"全部环节的预测体系，是铝合金热裂数值模拟的目标。本节依次阐述温度场与凝固场、应力与应变场以及宏观热裂预测模型的模拟技术与应用进展。

#### 10.2.1 温度场与凝固场模拟

温度场模拟是整个热裂分析链条的起点和基础。在 DC 铸造过程中，温度场的时空演化决定了液穴形态（sump profile）、糊状区厚度和固相分数的三维分布，这些参数均与热裂敏感性存在直接或间接的定量关联。

一、合金热物性参数的确定

温度场方程中涉及的热导率 k(T)、比热容 Cp(T) 和密度 ρ(T) 均为温度的函数，且在糊状区间内还取决于固/液相的体积分数。对于组元复杂的商用铝合金，这些参数的获取有实验测定和计算预测两条路径：

- 差示扫描量热法（DSC）：DSC 测量样品在程序控温过程中吸放热流量，可直接获得合金的液相线温度、固相线温度、凝固区间以及各温度下的固相分数 fs(T)。方法是将 DSC 信号的热流曲线在液相线与固相线之间进行基线积分，以归一化累积热流作为 fs(T)。DSC 的优势在于直接测量实际合金样品，无需完备的相图热力学数据，适用于成分较为复杂的工业级合金。

- 激光闪射法（Laser Flash Method）：用于测量固态和半固态材料的热扩散系数 α，结合密度和比热容可计算热导率 k = α·ρ·Cp。半固态范围内的测量需将样品加热至目标温度并保持平衡，对测试设备要求较高。

- CALPHAD 方法：基于多组元合金体系的热力学模型，利用经过优化的 Gibbs 自由能数据库（如 TCAL、PanAluminum 等）计算平衡或 Scheil 非平衡条件下的凝固路径。CALPHAD 方法不仅可以给出 fs(T) 关系，还能预测共晶反应、金属间化合物的析出序列和液相的化学演化。ProCAST 的材料数据库模块即以此为基础构建，用户仅需输入合金成分即可自动调用热力学引擎计算全部凝固参数。

在糊状区内，等效热物性参数通常采用简单的线性混合法则φeq=fs⋅φs+fl⋅φl计算，其中 φ 代表 k、ρCp 等物性。线性混合虽简便，但未考虑固液两相的拓扑连通性。对于导热问题，更为精确的方法是基于 Maxwell 等效介质理论（适用于低固相分数的分散相结构）或 Gasar 模型（适用于高固相分数的连续骨架结构）进行校正。

二、液穴形状与糊状区特征参数的模拟

液穴（sump）是 DC 铸造过程中熔池内部的液态区域，其几何结构和冷却区域划分如图 9-2 所示，其深度和形状显著影响糊状区厚度和凝固前沿的推进速率。

图9-2: DC 铸造过程示意图

（展示液穴几何形状、糊状区（S+L）位置、固相区和一/二次冷却水接触区域）

数值模拟的经验关联表明，液穴深度与铸造速度和铸锭直径正相关，与热扩散系数负相关。铸造速度每提高一定比例，液穴深度和糊状区厚度均相应增加，导致：(a) 铸锭中心部位在糊状区内停留时间延长，增大了应变累积；(b) 糊状区加厚使得液相从液穴中心向铸锭表面的补缩路径增长，液相压力损失增大；(c) 更深液穴意味着更大的冶金静压力，对铸锭下部（接近引锭头区域）的静水压力分布有影响。

Khalilpoor 等人对 AA6111（Al-0.5Cu-0.6Si-0.5Mg-0.1Mn-0.19Fe）合金矩形铸锭（截面 200mm×600mm）的数值模拟揭示了一种工艺效应：二次冷却水流量不仅影响冷却速率，还改变了铸锭截面内的静水压力分布模式。在低水流量（"热"条件）下，铸锭宽面中心部位的静水压力为显著负值（约 -15 MPa），该区域的液相不足以填充因收缩和热变形产生的空隙，微孔的形成和聚合为热裂萌生提供了条件。与之相对，在高水流量（"冷"条件）下，更强的表面冷却使铸锭表面形成较厚的固态壳层，产生向内的压缩效应，整个截面的静水压力转为正值（约 +5~10 MPa），裂纹被抑制。这一发现与 DC 铸造实践中"冷铸"策略可有效抑制 AA6111 铸锭热裂的经验规律一致，并将经验提升至定量力学层面。

三、固相分数-温度关系与"脆弱温度区间"

fs(T) 曲线连接温度场结果与力学分析，也是大多数热裂判据的基础输入。不同铝合金体系因其成分和凝固区间宽度的差异，fs-T 曲线形态各异，从而表现出不同的热裂倾向。以两种典型的铸造铝合金为例：Al-Cu 系合金（如 B206，凝固区间约 100~130°C）的 fs-T 曲线在脆弱区间内较为平缓，意味着固相分数对温度的变化率 dfs/dT 较小，合金在脆弱温度范围内停留时间较长，补缩窗口宽但热裂暴露时间也长；近共晶 Al-Si 系合金（如 A356，凝固区间约 40~60°C）的 fs-T 曲线在共晶温度附近陡降，脆弱区间极窄，热裂暴露时间短。两种类型的 fs-T 曲线形态差异直接决定了判据计算中脆弱时间 t_v 和补缩时间 t_f 的相对比例，进而影响热裂敏感性的排序结果。典型铝合金的 fs-T 曲线对比如图 9-3 所示。

图9-3: 典型铝合金fs-T曲线

（标注液相线、固相线和脆弱温度区间（fs=0.87~0.94））

研究表明，对于铝合金而言，fs 在 0.87~0.94 之间所对应的温度区间是热裂最易发生的"脆弱区间"（vulnerable temperature range）。在这一区间内，固相分数的物理含义发生了临界转变：在 fs < 0.87 时，固相晶粒间的液相网络仍高度连通，液相可以较自由地流动以补偿收缩，宏观变形也主要以晶粒的刚体位移和旋转来协调；当 fs > 0.94 后，相邻晶粒之间已形成大量固相桥接（solid bridges），晶界的力学强度迅速上升，材料抵抗热裂的能力增强。而在二者之间的"脆弱区间"，晶粒间的液相通道从逾渗（percolation）意义上开始断裂，即连续连通的液相网络在 fs ≈ 0.87 附近经历拓扑突变，离散为不连通的孤立液池，液相补缩能力在阈值附近呈数量级式下降，但固相桥接又尚未充分发育，晶界处的力学强度极低：此时即使施加很小的拉伸应变（例如 0.1%~0.3%），也可能导致液膜撕裂和裂纹萌生。脆弱区间的宽度直接决定了合金暴露于高开裂风险状态的时间长短，是评价合金热裂敏感性的重要参数之一。

四、微观组织对温度场与凝固场模拟的影响

温度场模型通常将材料视为无内部结构的连续介质，但实际凝固组织的特征，包括晶粒尺寸、枝晶间距（Dendrite Arm Spacing, DAS）和共晶分数，通过影响有效热导率和潜热释放动力学，会反作用于宏观温度场。例如，细化晶粒可使糊状区渗透率降低，改变液相的流动和传热行为；枝晶臂间距的变化会影响溶质扩散距离和微观偏析的程度，进而影响局部固相分数与温度的关系。Sheykh-jaberi 等人对两种工业铝合金（B206 和 A356 系）的介观模拟表明：等轴球状晶、等轴枝晶和枝晶-共晶混合三种组织中，枝晶组织在糊状区内的液相通道更为曲折且狭窄，导致更高的液相压降和更早的局部补缩停滞，热裂风险显著高于球状晶组织。这种微观组织-热场双向耦合效应在大多数工程级模拟中尚未得到充分考虑，是进一步提高温度场模拟精度的研究前沿。当前的趋势是，将 CA 或相场法预测的微观组织形貌作为介观 RVE 的几何输入，然后运行多物理场耦合求解糊状区的传热和补缩行为，实现组织敏感的热裂预测。

#### 10.2.2 应力场与应变场模拟

应力场模拟以温度场的计算结果为输入，通过施加材料的高温力学本构关系和铸型/引锭头的约束边界条件，求解铸造过程中各时刻的应力与应变空间分布。对于铝合金 DC 铸造热裂分析，应力场模拟需解决几个问题。

一、糊状区力学行为的特殊性与描述策略

糊状区材料的力学行为介于纯液体和完全固体之间，其特殊性体现在：(a) 温度依赖性，在数十度的凝固区间内，材料的强度可以从近乎零上升至数百 MPa；(b) 率相关性，应变速率对流动应力有直接影响；(c) 微观组织敏感性，晶粒尺寸和形貌影响固相骨架的形成温度和连通性；(d) 拉压不对称性，拉伸强度远低于压缩强度，因为拉伸直接作用于晶界薄弱面。

针对这些特殊性，Khodaei 和 Phillion 采用了多尺度耦合策略来克服纯宏观模型的局限：在宏观 ABAQUS 模型中，糊状区的半固态体本构采用经验标定的粘塑性模型，从宏观热历史的每一时刻提取温度、冷却速率、热梯度、应变速率和平均晶粒尺寸五个物理量；然后将这些作为介观 RVE 模拟的边界条件和初始条件，在晶粒尺度直接求解糊状区固-液两相各自的力学响应。介观模拟的输出（半固态 RVE 的拉伸应力-应变曲线和失效应变）又可以被回馈至宏观模型，更新糊状区的等效力学属性。这一"宏观-介观"双向信息流使得多尺度模型能够同时捕捉远场热-力条件和局部晶界行为。

半固态材料力学行为的一个重要现象是力学相干温度（mechanical coherency temperature），即固相晶粒开始形成连续的力传递网络的温度。在力学相干温度以下，糊状区可以承受有限的拉伸载荷；在力学相干温度以上，液相仍保持完全连通，载荷主要由液相压力承担。力学相干温度通常对应的固相分数在 0.55~0.75 之间，受晶粒形貌的影响显著：等轴球状晶粒的力学相干发生在较高的固相分数（约 0.65~0.75），因为球形晶粒之间的接触需要更多固相体积；枝晶形貌的相干发生在较低的固相分数（约 0.55~0.65），因为伸长的枝晶臂可以更早地形成互锁结构。力学相干温度与热裂密切相关，相干之前，糊状区不具备承受拉伸应力的能力；相干之后，应力开始在半固态骨架中积累。因此，准确识别凝固过程中力学相干温度的到达时刻，是热裂应力分析的时间起点。

二、静水压力的空间分布与热裂定位

在糊状区的高固相分数阶段，静水压力ph=σ11+σ22+σ333是表征铸件内部力学状态的重要标量。p_h 的符号和大小决定了该处是否具备孔洞形核和扩展的力学条件：p_h < 0 代表局部处于拉伸主导状态，液相难以被动填充空隙，微孔有长大的驱动力；p_h > 0 代表局部处于压缩状态，液相被挤压入空隙，有利于裂纹的自愈合（self-healing）。

Khalilpoor 等人的工作展示了将 p_h 空间分布作为热裂预测指标的可行性。在矩形铸锭的 DC 铸造模拟中，他们提取了固相线温度附近横截面内所有单元的 p_h 值并绘制了云图。"热"条件下，p_h 的负值区域位于铸锭宽面中心线偏内侧约 30~50mm 的深度，呈椭圆形分布，与铸锭解剖后观察到的中心热裂的位置和形态一致；而"冷"条件下没有发现任何 p_h < 0 的区域。这一研究的实际意义在于：如果模拟能够预测特定铸造工艺下 p_h 的正负分布模式，那么工程师就可以通过调整冷却水流量、铸造速度或铸锭尺寸来避免不利的应力状态，实现热裂的预防性控制。典型工况下的静水压力分布如图 9-4 所示。

图9-4: AA6111矩形铸锭横截面静水压力分布云图

(a)热条件（低水流量）vs (b)冷条件（高水流量）

三、应变速率与 RDG 判据的力学原理

RDG（Rappaz-Drezet-Gremaud）判据是目前应用最广且物理基础最扎实的热裂力学判据之一。其推导从糊状区内一个沿枝晶生长方向的微元体质量守恒出发，利用 Darcy 定律建立液相压降与流动和变形之间的关系。核心方程为：

∂pl∂x=-μlβTKgs-1+βKgsε⊥μl#9-5

式中各项的物理含义依次为：左边 ∂p_l/∂x 为枝晶间液相压力梯度；右边第一项代表凝固收缩导致的压降效应，第二项代表垂直于枝晶生长方向的拉伸应变速率 ε̇_⟂ 所诱导的压降效应。当局部液相压力 p_l 下降至空化压力 p_cav（通常取绝对零压或稍高于零压的阈值，取决于液相中的气体含量和夹杂物情况）以下时，热裂的力学必要条件即告满足。

RDG 判据描述的物理因果链可概括为：拉伸应变使枝晶间通道体积增大，若液相补缩流速跟不上通道扩张速率，液相将被"拉伸"而承受负压；负压持续降低至低于空化压力时，液相内部或液-固界面处产生空洞；空洞在持续拉伸作用下长大并沿晶界液膜聚合，形成连通的裂纹。这一因果链将"应变"与"裂纹"之间的所有中间环节（流动、压降、空化、聚合）串联起来，使得判据不仅能定性判断"是否可能开裂"，还能通过有限元实现逐位置的定量校核，给出以临界应变速率为指标的热裂敏感性排序。

在 DC 铸造的实际运行中，高铸造速度对应较快的冷却速率（Ṫ），从而产生较高的热梯度 G 和应变速率 ε̇_⟂。RDG 判据预测，ε̇_⟂ 的增加将导致糊状区内液相压降 Δp_l 的增大，当 Δp_l 超过 p_m − p_cav（p_m 为冶金静压力）时，该位置的液相压力将降至空化压力以下。但高铸造速度的另一效应是糊状区变厚、液相补缩路径延长，这使得远离液穴的深层糊状区更易出现补缩不足。两种效应叠加，决定了热裂敏感性与铸造速度之间复杂的函数关系。

四、多轴应力状态与矩形铸锭的特殊问题

实际 DC 铸造过程中，铸锭的应力状态往往不是单向或均匀的。以矩形铸锭（rolling ingot）为例，其宽面和窄面的冷却强度通常不同，宽面正对喷水孔，换热系数高；窄面接近边角，换热条件较复杂。宽面的快速冷却在近表面区域产生压缩应力，而在宽面中心深处，由于冷缩受外部约束而形成了拉伸应力区。此外，矩形截面的角部应力集中效应显著，角部区域既承受来自宽面方向的收缩应力，又承受窄面方向的收缩应力，是热裂的另一高发区域。

这种复杂的三维应力分布意味着，仅用轴对称假设或二维平面应变假设可能不足以完整捕捉所有潜在的热裂危险点。对于矩形铸锭，通常需要采用三维模型或至少二维广义平面应变模型来分析应力的截面分布。三维 DC 模型的计算量远大于轴对称模型，但现代高性能计算（HPC）资源和并行有限元求解技术的发展正在缩小这一差距。

#### 10.2.3 宏观热裂预测模型构建与验证

热裂预测模型是数值模拟链条的最终输出端，它以温度场和应力场的模拟结果为输入，输出在给定合金、工艺和几何条件下是否产生热裂、热裂的严重程度以及热裂可能的空间位置。根据理论框架的不同，现有热裂预测模型可划分为以下五个层次。如表9-1所示。

表9-1: 热裂判据分类及特征对比：非力学判据/力学判据/微观组织判据/定量判据/多尺度方法的适用条件和局限性

一、非力学判据

非力学判据只依赖合金的凝固特征参数，不考虑糊状区的应力与应变，是最早出现的定量热裂预测工具。

- Feurer 判据：假设热裂是枝晶网络液相补缩不充分的直接后果。定义两个竞争速率，枝晶间液相的最大体积流率 SPV（由 Darcy 定律和枝晶网络结构决定）和凝固收缩的体积速率 SRG，当 SPV < SRG 时热裂萌生。该判据仅需合金的 fs-T 关系和糊状区渗透率模型，计算简便。

- Clyne & Davies 判据：将凝固区间按液相流动能力分为"补缩阶段"（液相可自由流动）和"脆弱阶段"（液相只能通过渗透流动）。定义脆弱时间 t_v 与补缩时间 t_f 的比值 t_v/t_f 为热裂敏感性系数 CSC。该判据在 Al-Cu、Al-Si 等多种二元合金体系中进行了验证，能够比较准确地再现"Λ 形"热裂敏感性-成分曲线。其不足在于时间分界点的选取（通常取 fs=0.9 和 fs=0.99）缺乏统一的物理依据，带有一定经验性。

- Niyama 判据及其无量纲化形式：原始的 Niyama 判据以 G/√Ṫ < C_crit 为热裂/缩松形成条件，其中 G 为热梯度，Ṫ 为冷却速率，C_crit 为与合金相关的临界常数。Monroe 等人将 Niyama 判据扩展为无量纲形式 Ny*，消除了寻找合金特定临界常数的需要，并直接将 Ny* 值与收缩孔洞体积分数相关联。Divya 等人将这一无量纲 Niyama 判据应用于 AZ31 镁合金的 DC 铸造模拟。Niyama 判据源于缩松预测而非热裂预测，其应用于热裂的基础假设是缩松与热裂在糊状区最终凝固阶段共享液相补缩不足这一原因。但缩松判据无法区分孔洞型和裂纹型缺陷，在某些合金中可能高估或低估实际的热裂风险。

非力学判据的共同局限在于忽视了糊状区的力学行为，特别是在铸件几何形状和约束条件变化时，即使同一合金在相同冷却条件下，不同的几何约束可能导致不同的热裂结果。因此，非力学判据适用于合金间敏感性的半定量比较，但不适用于几何依赖的热裂位置预测。

表9-1: 热裂判据分类及特征对比，列示非力学判据、力学判据、微观组织判据、定量判据和多尺度方法的理论基础、输入参数、输出类型和适用条件

不同层次的热裂判据对应于不同的应用场景：若目的仅是对数个候选合金的热裂敏感性进行初步排序，非力学判据或简化的微观组织判据已足够；若需要针对特定铸造工艺优化具体参数（如冷却水流量、浇注温度、铸锭尺寸），力学判据如 RDG 或其有限元实现是更合适的选择；若需要直接的裂纹位置和严重度评估，多尺度耦合方法或定量判据如 CDDA 模型是更合适的工具。判据的选择取决于预测精度要求与可用计算资源和模型参数数据之间的平衡。

二、力学判据

非力学判据仅依赖凝固特征参数，无法考虑铸件几何约束对应力状态的影响。力学判据在此基础上引入了应力或应变的效应，建立了从合金热物性和工艺条件到糊状区力学响应的定量联系。代表判据为 RDG 判据及其衍生形式。RDG 判据的结论是：枝晶间液相压降取决于凝固收缩和垂直于枝晶生长方向的拉伸应变速率的联合作用，当局部液相压力降至空化压力以下时，热裂的力学条件即告满足（详细推导见 9.2.2 节）。RDG 判据解释了若干非力学判据无法解释的实验现象：同样凝固区间的合金在自由收缩铸型和约束收缩铸型中表现出差异巨大的热裂倾向，自由收缩条件下糊状区应变速率低，RDG 压降小，热裂不易发生；强约束条件下，热收缩被刚性铸型阻挡，应变速率大，压降超过临界值，热裂发生。

RDG 判据在实际应用中面临的主要困难是临界空化压力 p_cav 的确定。p_cav 并非纯粹的合金物性，还受液相中溶解气体含量、夹杂物（如双膜缺陷 bifilms）的存在等因素的影响。对于洁净度高的实验室级熔体，p_cav 可能接近于零；对于工业级熔体，p_cav 可能为正值。基于这一认识，部分研究已将 RDG 判据与双膜指数（bifilm index）联合使用，以考虑熔体质量对热裂敏感性的影响。

三、基于微观组织的判据

胡波等人于 2021 年提出的判据将热裂判据的物理基础从唯象的平均场层面下探至晶界事件的微观层面。该判据的物理出发点是：凝固末期，两个相邻晶粒之间的间隙宽度 w_gap 的变化受四种晶界尺度事件的共同控制：(a) 热收缩和凝固收缩引起间隙扩大，是裂纹的驱动力；(b) 晶粒的横向生长使间隙缩小，即桥接（bridging）效应；(c) 液相补缩使间隙被液态金属填充，即愈合（healing）效应。当间隙扩展速率 ∂w_gap/∂t > 0 时，晶粒之间无法形成牢固连接，裂纹沿着残留液膜扩展。

基于晶界质量守恒和几何演化关系，胡波等人推导了间隙宽度的演化方程，并给出了判断热裂发生的条件。该判据在 Mg-Ce 铸造合金中进行了 CRC（Constrained Rod Casting）试验验证：随着 Ce 含量从 0 增加至约 4wt%，实验观测到的热裂棒数量先增加后降低，判据的预测趋势与实验结果完全一致。对于等轴晶粒体系的简化情况，该判据可归结为一个紧凑的热裂指数

HTS=dTd!fs1/3fs→1#9-3

该指数中，|dT/d(fs^1/3)| 项表征了影响开裂的凝固路径特征，值越大表示在固相分数变化时温度变化越剧烈，热裂越易发生。该指数形式简洁，仅需要 DSC 实验测得的凝固路径数据即可计算，便于在合金设计初期对候选合金的热裂敏感性进行快速评估和排序。

四、定量热裂判据

Bagheri 等人于 2024 年提出了枝晶臂临界位移模型（Critical Displacement of Dendritic Arm, CDDA），用于定量预测铝合金中开放热裂和偏析热裂的数量与尺寸。该模型的几何原理如图 9-5 所示。

图9-5: CDDA模型相邻晶粒位移与热裂形成关系示意图

（相干温度与近固相线温度的晶界宽度对比）

CDDA 模型的推导从晶界的几何构型出发：将相邻晶粒类比为由"砂浆"（液相）连接的"砖块"（固相），热裂即"砖块"之间"砂浆"断裂形成的空隙。沿晶粒生长方向的长度 L 上，假设应变 ee 均匀分布，则在该方向的总位移为ΔLtotal=εe⋅L。在裂纹尚处于萌芽阶段（ee 恰好等于临界形核应变 ec）时，总位移均匀分布在每个晶界上，每个晶界的位移量为 ΔL_in。当应变超过 ec 后，部分晶界因应力集中而开通成为裂纹，裂纹数量 N 和平均裂纹宽度 wc 决定了总位移的分配关系。通过这一几何-力学分析，CDDA 模型导出了裂纹数量 N 与施加应变和临界应变之间的定量关系：

N=Ntεe-εcwc-dg/d-εc#9-4

其中 N_t = L/d 为晶界总数，d 为晶粒尺寸，dg 为原始晶界厚度（无裂纹状态），wc 为裂纹的平均开口宽度。

CDDA 模型的参数通过 SST 试验标定，该试验模拟 DC 铸造过程中凝固壳受到的冶金静压力加载，以特定的分离速率（0.1、0.2 和 0.3 mm/s）拉伸凝固壳。试验结果表明：在低分离速率（0.1 mm/s）组中，开路热裂几乎为零，仅出现少量充满偏析液相的不连续偏析热裂；在高分离速率（0.3 mm/s）组中，开路热裂的数量和总开口宽度均增加。CDDA 模型预测的裂纹数量与不同分离速率下的实验结果吻合良好，验证了模型捕捉裂纹数量随应变增大而增加这一趋势的能力。该模型为铝合金热裂的定量严重度评估提供了理论框架，可在铸造质量分级和验收标准制定中应用。

五、多尺度耦合预测方法

多尺度耦合方法是当前热裂预测体系中物理内涵较完整但计算成本较高的技术路线。Khodaei 和 Phillion 建立的多尺度方法将宏观 DC 铸造有限元模型与介观粒度力学模型通过补缩系数 F 连接，实现了从工艺参数到裂纹行为预测的端到端计算。该方法的整体架构如图 9-6 所示，流程包括以下步骤：

图9-6: 多尺度热裂模拟方法流程图

（宏观FEM→补缩系数F→介观RVE→失效判定→热裂预测图谱）

步骤 1：宏观模拟运行 DC 铸造的 ABAQUS 宏观热-力耦合模型，获取铸锭内每个位置在整个凝固过程中的温度-时间、冷却速率-时间、热梯度-时间、应变速率-时间和晶粒尺寸的完整历史数据。晶粒尺寸的空间分布由铸态组织经验关联式估算。

介观 RVE 所需的微观组织参数（晶粒尺寸 d 和固相分数 fs）即来源于此。在 Khodaei 和 Phillion 的实现中，晶粒尺寸取自宏观模型的铸态组织关联式输出（该关联式基于铸造试验的金相统计分析建立），fs 则由宏观温度场结果通过 Scheil 凝固路径计算得到。固相晶粒的形貌（等轴或枝晶）和共晶分数不作为 RVE 的独立输入参数，而是预设为 Voronoi 等轴几何和给定共晶分数，这是因为该多尺度方法目前仅针对等轴晶系进行了参数化验证。将柱状晶或枝晶形貌的介观响应纳入多尺度框架，是该方法下一步扩展的方向之一。

步骤 2：位置筛选采用孔洞分数模型（pore fraction model）对全部单元进行初筛，识别出具有较高热裂风险的"嫌疑位置"，这些位置通常在固相线温度附近经历了较高的拉伸应变速率和较低的补缩系数。

步骤 3：补缩系数计算对每个嫌疑位置，利用公式 (2) 所示的积分表达式计算其对应的补缩系数 F。F 值将作为该位置介观 RVE 模型的流体边界条件参数。

步骤 4：介观模拟为每个嫌疑位置构建一个独立的 RVE 模型，输入宏观模型所得的晶粒尺寸、固相分数、应变速率和补缩系数 F，运行 Sistaninia 的介观多物理场耦合代码，模拟半固态材料在所经历热-力学条件下的拉伸响应。监控液相压力的最低值 p_l^min 和晶界张开位移。

步骤 5：热裂判定若 p_l^min < p_cav 且最大晶界张开位移超过临界值，则该位置判定为"热裂发生"；记录此时的宏观应变值作为该位置的热裂形成应变。

步骤 6：图谱构建将每个位置的判定结果映射回宏观模型的对应坐标，绘制整个铸锭截面的热裂形成图谱（hot tearing formation map）。该图谱以空间坐标为横纵轴，以颜色标度表示热裂风险。

上述六个步骤中，步骤 1（宏观模拟）和步骤 4（介观模拟）占据了绝大部分计算时间。以直径 320mm 圆锭的单工况模拟为例，宏观 ABAQUS 模型在 16 核工作站上的运行时间约为 8~12 小时，随后对筛选出的数十至数百个嫌疑位置各运行一次介观模拟，总计耗时可达数百至上千小时。这一计算成本分布表明，位置筛选（步骤 2）的精度直接影响整体效率：筛选过宽则介观计算量过大，筛选过严则可能遗漏真实热裂位置。

图9-7: AA5182和AA3104合金圆锭DC 铸造热裂形成图谱对比：

（铸造速度变化的影响）

该方法应用于 AA5182 和 AA3104 两种铝合金圆锭（直径 320mm）的 DC 铸造模拟，揭示了以下几点：多尺度方法的预测结果如图 9-7 所示，铸造速度对两种合金热裂敏感性的影响存在差异，AA5182 的热裂谱图对铸造速度变化敏感，速度从 60 mm/min 增加至 80 mm/min 时，预测热裂单元的面积扩大约 3 倍，而 AA3104 对铸造速度的敏感性较低；晶粒细化的效果在 AA5182 中更为显著，与实验观察的趋势一致；铸锭的中心区域是热裂风险最高的位置，与圆锭 DC 铸造中热裂沿中心线分布的实践认知相符。两种合金对铸造速度响应的差异主要源于其凝固区间的不同：AA5182（Al-0.35Mn-4.5Mg）的非平衡凝固区间约 130°C，长糊状区使得铸锭中心在脆弱温度区间内停留更久，应变累积对铸造速度变化更为敏感；而 AA3104（Al-0.88Mn-1.15Mg）的凝固区间约 70°C，糊状区较窄，补缩路径短，铸造速度变化引起的应变增量在其补缩容限内可以被部分吸收。

六、挑战与发展方向

尽管多尺度方法已将热裂预测能力推升至较高的物理完备性水平，但其工业大规模应用仍面临两个主要瓶颈。一是计算成本，一个宏观 DC 模型包含数万个单元，若每个"嫌疑单元"都需运行一次耗时数小时的完整介观模拟，则整个多尺度分析的总时间将数以千小时计，在生产环境中不具可行性。二是参数的不确定性，糊状区渗透率 K、临界空化压力 p_cav、晶粒尺寸关联式等参数在不同熔炼批次和合金体系中可能存在较大分散，影响预测结果的鲁棒性。

当前的研究正在几个方向寻求突破：利用机器学习和代理模型（Gaussian process regression、neural network surrogates）建立介观模拟输出与宏观输入参数之间的高效映射，替代耗时的在线介观计算；以及开发面向介观多物理场模型的 GPU 并行求解算法。

其中，同步辐射 X 射线显微断层成像与数值模型的闭环验证是一个有应用前景的方向。该技术已可实现糊状区固液两相的四维（三维空间+时间）原位观测，数字体积关联（Digital Volume Correlation, DVC）可从时间序列图像中提取糊状区内部的全场应变分布。将 DVC 测量的晶界局部应变与介观 RVE 模拟预测的应变集中位置进行逐点对比，能够以较高的空间分辨率验证或修正半固态本构模型和失效准则中的假设。这种"实验数据同化"驱动的模型校准路径，可使介观模型的参数标定不再仅依赖宏观力学试验的间接反推，而是直接以晶界尺度的原位测量数据为约束，从而减少糊状区参数的不确定性。

综上，铝合金热裂数值模拟已从早期的经验判据发展为基于多尺度物理的定量预测体系。本章依次阐述了凝固与应力应变模拟的基本方法、常用软件工具以及从简单判据到多尺度耦合的预测模型谱系。随着计算硬件的升级、实验表征精度的提升以及机器学习方法与物理模型的深度融合，数值模拟在铸造工艺优化和抗热裂铝合金设计中得到了越来越多的应用。理论与实验的紧密结合仍是该领域发展的基础。